|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **Vorbemerkungen** |  |  |
|  | | | |
| **2.0** | **Anstrich**  **Wände / Decken** | 2.1.1 | Putze / Dispersionsfarbe |
| 2.1.2 | Gipskarton / Dispersionsfarbe |
| 2.1.3 | Raufaser / Dispersionsfarbe |
| 2.1.4 | Putze, Tapeten / Plantodecor® Premium-Wandfarbe |
| 2.2.1 | Wandlasur-Wachs |
| 2.3.1 | Putze / Kalkfarben |
| 2.3.2 | Raufaser / Kalkfarben |
| 2.4.1 | Putze, Lehm, Beton / Roll-, Streich- und Lehm-Dekorputz |
| 2.4.2 | Gipskarton / Roll-, Streich- und Lehm-Dekorputz |
| 2.5.1 | Putze, Gipskarton, Tapeten mit abgetönter Dispersion |
| 2.6.1 | Putze, Gipskarton, Tapeten / Lehmfarbe |
| 2.6.2 | Putze, Gipskarton, Tapeten / werkseitig abgetönte Lehmfarbe |
| 2.7.1 | Putze / Beton / Silikatfarbe |
| 2.7.2 | Gipskarton / Tapete / Silikatfarbe |
| 2.8 | Vollflächige Wandspachtelung Q3/Q4 |
| 2.9.1 | Beton, Putze, Altdispersionen mit Ecolith, Innen, weiß |
| 2.9.2 | Beton, Putze, Altdispersion mit Ecolith, Innen, farbig |
| 2.9.3 | Beton, Putze, Altdispersion mit Ecolith, Außen, weiß |
| 2.9.4 | Beton, Putze, Altdispersion mit Ecolith, Außen, farbig |
| 2.9.5 | Beton, Putze, Tapeten, Altanstriche mit abschirmender Spezialfarbe |
|  | | | |
| **3.0** | **Anstrich**  **Fenster / Türen** | 3.1 | Holzfenster Lasur u. Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstbeschichtung |
| 3.2 | Holzfenster Lasur u. Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Instandhaltungsanstrich (tragfähiger Altanstrich) |
| 3.3 | Holzfenster Lasur u. Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Instandsetzungsanstrich (nicht tragfähiger Altanstrich) |
| 3.4 | Holzfenster COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstbeschichtung, Instandsetzungsanstrich (tragfähiger u. nicht tragfähiger Altanstrich) |
|  |  | 3.5 | Holzfenster COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstbeschichtung, Instandsetzungsanstrich (tragfähiger u. nicht tragfähiger Altanstrich) |
|  | | | |
| **4.0** | **Oberflächenbehandlung**  **Holzverkleidungen** | 4.1 | Holzverkleidung innen |
| 4.2 | Holzverkleidung außen, Erstanstrich |
| 4.2.3 | Schwedenrot |
| 4.3 | Holzverkleidung außen, Instandhaltungsanstrich |
| 4.3.3 | Schwedenrot |
| 4.4 | Holzverkleidung COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstanstrich, Instandsetzungsanstrich |
| 4.5 | Holzverkleidung COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstanstrich, Instandsetzungsanstrich |
|  | | | |
| **5.0** | **Oberflächenbehandlung**  **Fußböden / Einbauten** | 5.1 | Holz und Korkfußböden |
| 5.2 | Tonfliesen, unglasiert |
| 5.3 | Innentüren / Einbauten ölen und wachsen |
| 5.4 | Innentüren / Einbauten klarlackieren |
| 5.4.1 | Innentüren / Einbauten, klarlackieren, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei |
| 5.5 | Innentüren / Einbauten lasieren, Lasur wasserverdünnbar, lösemittelfrei |
| 5.5.1 | Innentüren / Einbauten lasieren, COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei |
| 5.6 | Innentüren / Einbauten deckend lackieren |
| 5.6.1 | Innentüren / Einbauten deckend lackieren, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei |
|  |  |  |  |
| **6.0** | **Anstrich auf Metall** | 6.1 | Heizkörper, Erstanstrich, Renovierungsanstrich |
| 6.2 | Heizkörper, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstanstrich, Renovierungsanstrich |
| 6.3 | Eisenmetalle außen und innen, unbehandelt u. grundiert, Erstanstrich |
| 6.4 | Eisenmetalle außen und innen, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, unbehandelt u. grundiert Erstanstrich |
| 6.5 | Eisenmetall außen und innen, Instandhaltungsanstrich |
| 6.6 | Eisenmetall, außen und innen, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Instandhaltungsanstrich |
|  | | | |
| **7.0** | **Verklebungen** | 7.1 | Verkleben von unbehandelten Korkbelägen |
| 7.2 | Verkleben von Linoleumbelägen |
| 7.3 | Verkleben von Teppichböden |
| 7.4 | Verkleben von Fliesen |
|  | | | |
| **1.0 Vorbemerkungen** | | | |
| Der Auftragnehmer hat vor Angebotsabgabe - spätestens vor Beginn der Anstricharbeiten - die Untergründe auf Eignung als Träger gemäß VOB für den ausgeschriebenen Anstrichaufbau bzw. die Verklebung zu prüfen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber umgehend schriftlich mitzuteilen.  Unsere Technischen Merkblätter sind zu beachten. Die jeweils aktuellste Version finden Sie im Internet unter <www.auro.de>  Die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Arbeiten sind, soweit nicht anders angegeben, mit unverschnittenen, aus Originalgebinden stammenden Werkstoffen auszuführen.  Für die Reinigung von Werkzeugen und Verdünnung von AURO Produkten sind die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden.  Bezugsquellen für die ausgeschriebenen Produkte benennen wir Ihnen auf Anfrage. Die Ausschreibungstexte stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Durch Hinzuziehen einer Beratung wird kein Rechtsverhältnis begründet. Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieser Ausschreibungstexte verlieren alte Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Januar 2021 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1 Putze / Dispersionsfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Putzflächen auf Alkalifreiheit und Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit Naturharz-Dispersion, Abrieb Kl. 3, gem. AgBB Schema: sehr emissionsarm, z.B. AURO Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 10% Wasser, mit Bürste auftragen.  **Schlussanstrich:** wie zuvor, jedoch auch mit Pinsel, Rolle oder Airless—Spritzgerät auftragen.  **f.d.qm**  **Zulage**  ein weiterer Anstrich auf Teilflächen, wie zuvor, auf gesonderte Anordnung der Bauleitung.  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzflächen mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannter Anstrich, jedoch abgetönt mit zur Dispersion passenden Abtönfarbe wie z.B. AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330, hellgetönt nach Angabe der Bauleitung. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis  Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung | **f.d.qm**  **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2 Gipskarton / Dispersionsfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**..................................................................................  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Gipskartonflächen auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Gipskartonflächen mit lösemittelfreiem Tiefengrund grundieren, wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. **Zwischenanstrich** mit Naturharz-Dispersion gem. AgBB Schema, sehr emissionsarm wie z.B. AURO Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 10% Wasser.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Stellen bzw. Ausspachteln von Stoßfugen (unter Verwendung geeigneter Rissbinden) mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt mit zur Dispersion passenden Abtönfarbe wie z.B. AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330, hellgetönt nach Angabe der Bauleitung. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis  Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung | **f.d.qm**  **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *Beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3 Raufaser / Dispersionsfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**..................................................................................  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung prüfen und unter Verwendung von Tapetenkleister ohne Kunstharzzusatz, wie z.B. AURO Tapetenkleister Nr. 389, mit Einschicht-Raufasertapete tapezieren.  **Erstanstrich** mit Naturharz-Dispersion, Abrieb Kl. 3, gem. AgBB Schema: sehr emissionsarm, z.B. AURO Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 10% Wasser.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Stellen bzw. Ausspachteln von Stoßfugen (unter Verwendung geeigneter Rissbinden) mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt mit zur Dispersion passenden Abtönfarbe wie z.B. AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330, nach Angabe der Bauleitung. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis  Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung | **f.d.qm**  **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.4 Putze, Tapeten / Plantodecor® Premium-Wandfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**..................................................................................  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung prüfen. **Grundbehandlung** von gleichmäßig, schwach saugenden Untergründen mit einer hochdeckenden Premium Dispersions-Wandfarbe, scheuerbeständig, nicht gilbend, (Deckkraft Klasse 1, Abtrieb Klasse 1, gem. AgBB Schema sehr emissionsarm) wie z.B. AURO Plantodecor® Premium-Wandfarbe Nr. 524, max. mit 20% Wasser verdünnt Zwischen- bzw.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  ein weiterer Anstrich mit Plantodecor® Premium-Wandfarbe nach Angabe der Bauleitung, max. mit 20% mit Wasser verdünnt.  **f.d.qm**  **Zulage**  Abtönung der vorgenannten Dispersion mit mineralischer Vollton- und Abtönfarbe, nach AgBB Schema sehr emissionsarm und offenporig (sd < 0,1m), z.B. AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330), hellgetönt nach Angabe der Bauleitung.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Für stärker abgetönte Dispersionen oder Volltöne ist ein entsprechendes Abtön-System mit werksseitiger Produktion einzusetzen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1 Wandlasur-Wachs** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund (z.B. zweimaliger Anstrich mit AURO Wandfarbe Nr. 321 oder Plantodecor® Premium-Wandfarbe Nr. 524 (3-5 Tage durchgetrocknet) auf Eignung prüfen. Aufbringen eines Wandlasur-Anstrichmittels natürlichem Wandlasur-Wachs wie z.B. AURO Wandlasur-Wachs Nr. 370, mit Wasser auf gewünschte Farbintensität einstellen (siehe Anwendungstechnische Empfehlungen). Für die Einstellung der Farbintensität Vorversuche auf original grundierter Fläche in Abstimmung mit der Bauleitung durchführen. Das Wandlasur-Wachs je nach gewünschtem Oberflächeneffekt durch „streichen, tupfen, wischen oder wickeln“ aufbringen und nachpolieren.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Hinweis** |  |  |  |
|  |  | *Mit Wandlasuren lässt sich eine künstlerisch wertvolle, qualitativ hochwertige, individuelle Wandgestaltung erzielen. Handwerkliche Arbeiten mit einem solchen Anspruch sollten eher im Stundenlohn ausgeführt werden.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1 Putze / Kalkfarben** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebene Putzflächen auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit dispergierter Sumpfkalkfarbe ohne Kunstharzzusatz wie z.B. AURO Profi-Kalkfarbe Nr. 344, Nr. 344-16 extra fein, Frischeweiß Nr. 328 oder Kalkfarbe Nr. 326, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes verdünnt mit max. 10% Wasser. Zügig und gleichmäßig mit Pinsel oder Rolle auftragen.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Löschkalk-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Profi-Kalkspachtel Nr. 342.  **f.d.qm**  **Zulage**  nicht saugfähige Untergründe und Altanstriche grundieren mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannter Anstrich, jedoch abgetönt mit einer vom Hersteller der Kalkfarbe freigegebenen, kalkbeständigen Abtönfarbe wie z.B. AURO Kalk-Buntfarbe Nr. 350, nach Angabe der Bauleitung.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.2 Raufaser / Kalkfarben** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen und unter Verwendung von Tapetenkleister ohne Kunstharzzusatz, wie z.B. AURO Tapetenkleister Nr. 389 mit Einschicht-Raufasertapete tapezieren. **Erstanstrich** mit dispensierter Sumpfkalkfarbe ohne Kunstharzzusatz, wie z.B. AURO Profi-Kalkfarbe Nr. 344, Nr. 344-16 extra fein oder Frischeweiß Nr. 328 verdünnt mit max. 10% Wasser.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Löschkalk-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Profi-Kalkspachtel Nr. 342.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt mit einer vom Hersteller der Kalkfarbe freigegebenen, kalkbeständigen Abtönfarbe, wie z.B. AURO Kalk-Buntfarbe Nr. 350 nach Angabe der Bauleitung.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.1 Putze, Lehm, Beton / Roll-, Streich- und Lehm-Dekorputz** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen. Beschichtung mit einem Naturharzdispersionsputz, gem. AgBB Schema sehr emissionsarm, wie z.B. AURO Roll- und Streichputz Nr. 307 (feine Körnung), Nr. 308 (mittel) oder Lehm-Dekorputz Nr. 311 mit Rolle oder Bürste nach Angabe der Bauleitung auftragen, nicht ganz ausrollen oder ausstreichen. Es ist eine Verdünnung mit max. 10% Wasser möglich. Das Auftragsverfahren und die gewünschte Oberflächenstruktur erfolgt durch:  **Auftrag mit der Rolle:**  **f.d.qm**  **Auftrag mit der Bürste:**  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  Stark oder ungleich saugende oder kontraststarke Putze grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. mit AURO Nr. 301  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Roll- und Streichputz und Lehm-Dekorputz, mit AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330 mit (max. 5%) nach Angabe der Bauleitung.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.2 Gipskarton / Roll-, Streich- und Lehm-Dekorputz** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen. Platten reinigen und entstauben. Beschichtung mit einem Naturharzdispersionsputz, gem. AgBB Schema sehr emissionsarm, wie z.B. AURO Roll- und Streichputz Nr. 307 (feine Körnung), Nr. 308 (mittel) oder Lehm-Dekorputz Nr. 311 mit Rolle oder Bürste nach Angabe der Bauleitung auftragen, nicht ganz ausrollen oder ausstreichen. Es ist eine Verdünnung mit max. 10% Wasser möglich. Das Auftragsverfahren und die gewünschte Oberflächenstruktur erfolgt durch:  **Auftrag mit der Rolle:**  **f.d.qm**  **Auftrag mit der Bürste:**  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundierung der Gipskartonplatten  (Fabrikat:.......................................................................)  nach Herstellerangaben  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Roll- und Streichputz und Lehm-Dekorputz, mit AURO Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330 mit (max. 5%) nach Angabe der Bauleitung.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5.1 Putze, Gipskarton, Tapeten mit abgetönter Dispersion** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen. Grundbehandlung von gleichmäßig, schwach saugenden Untergründen mit einer hochdeckenden, werksseitig abgetönten, farbigen Naturharzdispersionswandfarbe, (Deckkraft Klasse 2, Abrieb Klasse 2-3, gem. AgBB Schema „sehr emissionsarm“) wie z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Premium Wand- und Deckenfarbe Nr. 555, Farbton nach Angabe der Bauleitung, max. mit 10% Wasser verdünnt **Zwischen-** bzw. **Schlussanstrich** wie zuvor.  Im Farbton der Preisgruppe 1.  **Zulage**  Im Farbton der Preisgruppe 2  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 3  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 4  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  Stark oder ungleich saugende oder kontraststarke Putze grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. mit AURO Nr. 301.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6.1 Putze, Gipskarton, Tapeten / Lehmfarben** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen. **Grundanstrich** von gleichmäßig, schwach saugenden Untergründen mit einer Universal Dispersionsputzgrundierung, Lösemittel- und Konservierungsmittelfrei wie z.B. AURO Haftgrund, fein Nr. 505 oder gekörnt Nr. 506 mit max. 10% Wasser verdünnt. **Zwischenanstrich** mit einer dispersions-gebundenen Lehmfarbe, Konservierungsmittelfrei, Deckkraft mind. Klasse 2, gem. AgBB Schema „sehr emissionsarm“ wie z. B. AURO Profi-Lehmfarbe Nr. 331 durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen, bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnt.  **Schlussanstrich** wie zuvor, bei Bedarf max. 10 % Wasser zugeben  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm**  **Zulage**  Stark oder ungleich saugende oder kontraststarke Putze grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. mit AURO Nr. 301 statt Haftgrund, fein Nr. 505 oder gekörnt Nr. 506.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6.2 Putze, Gipskarton, Tapeten / werkseitig abgetönte Lehmfarben** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen. **Grundanstrich** von gleichmäßig, schwach saugenden Untergründen mit einer Universal Dispersionsputzgrundierung, Lösemittel- und Konservierungsmittelfrei wie z.B. AURO Haftgrund, fein Nr. 505 oder gekörnt Nr. 506 mit max. 10% Wasser verdünnt oder mit weißer Naturharzdispersion, mit max. 10% Wasser verdünnt.  **Zwischenanstrich** mit einer werkseitig abgetönten dispersionsgebundenen Lehmfarbe, Konservierungsmittelfrei, Deckkraft mind. Klasse 2, gem. AgBB Schema „sehr emissionsarm“ wie z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Profi-Lehmfarbe Nr. 535 durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen, bei Bedarf mit max. 10% Wasser verdünnt.  **Zulage**  **Schlussanstrich:** wie zuvor, bei Bedarf max. 10 % Wasser zugeben  **f.d.qm**  **Zulage**  Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit Spachtelmasse auf Naturgips-Basis ohne Zusatz von Kunstharzen, wie z.B. mit AURO Wandspachtel Nr. 329.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7.1 Putze / Beton / Silikatfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Putzflächen auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit Dispersionssilikatfarbe ohne Kunstharzzusätze, Konservierungsmittelfrei, Nassabrieb Kl. 2, gem. AgBB Schema: „emissionsarm“, z.B. AURO Profi-Silikatfarbe Nr. 303, mit Mineralfarbenbürste oder Rolle gleichmäßig auftragen.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  intakte, ungleichmäßig, schwach saugfähige Untergründe grundieren mit z.B. AURO Haftgrund, fein Nr. 505  **f.d.qm**  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Putzgrundierung Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Anstrich mit zur Silikatfarbe passenden mineralischen Abtönfarbe wie z.B. AURO Vollton- und Abtönfarben Nr. 330, bis max. 10 % abtönen.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7.2 Gipskarton / Tapete / Silikatfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  Grundanstrich mit…………………………………………………  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  intakte, ungleichmäßig, schwach saugfähige Untergründe z.B. mit AURO Haftgrund, fein Nr. 505 grundieren.  **f.d.qm**  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt.  **f.d.qm**  **Zulage**  Vorgenannten Anstrich mit zur Silikatfarbe passenden mineralischen Abtönfarben wie z.B. AURO Vollton- und Abtönfarben Nr. 330, bis max. 10 % abtönen.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.8 Vollflächige Wandspachtelung Q3/Q4** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Putzflächen auf Alkalifreiheit und Eignung als Anstrichträger prüfen. Flächen unter Verwendung eines ökologischen Universalspachtels wie z. B. AURO Universalspachtel Nr. 339 abspachteln/ glätten. Oberflächenqualität Q3/ Q4 gem. BFS-Merkblatt Nr. 12.  **f.d.qm**  **Zulage**  Einarbeitung von geeigneten Armierungsbändern.  **f.d.lfdm**  **Zulage**  Lieferung, Einbau und an arbeiten von geeigneten Eckschutz- und Kantenprofilen.  **f.d.lfdm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9.1 Beton, Putze, Altdispersion mit besonders abriebfester Kalkfarbe, Ecolith Innen, weiß** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Festsitzende Altanstriche abkehren oder absaugen, abblätternde Altanstriche vollständig entfernen. **Grundanstrich** mit besonders abriebfester Kalkfarbe mit Graphen-Technologie, Nassabrieb Kl. 1, sd-Wert Klasse 1, z.B. AURO Ecolith, Innen Nr. 341 zwingend mit 10% Wasser verdünnt, durch streichen oder rollen gleichmäßig, dünnschichtig und ansatzfrei auftragen, Airless spritzen möglich.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. Wenn der Untergrund nicht zu stark saugend ist, kann alternativ mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt grundiert werden.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9.2 Beton, Putze, Altdispersion mit besonders abriebfester Kalkfarbe, Ecolith Innen, farbig** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Festsitzende Altanstriche abkehren oder absaugen, abblätternde Altanstriche vollständig entfernen. **Grundanstrich** mit besonders abriebfester Kalkfarbe mit Graphen-Technologie, Nassabrieb Kl. 2, sd-Wert Klasse 1, werkseitig abgetönt, z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Ecolith, Innen Nr. 584 zwingend mit 10% Wasser verdünnt, durch streichen oder rollen gleichmäßig, dünnschichtig und ansatzfrei auftragen, Airless spritzen möglich.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  Im Farbton der Preisgruppe 1.  **Zulage**  Im Farbton der Preisgruppe 2  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 3  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 4  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. Wenn der Untergrund nicht zu stark saugend ist, kann alternativ mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt grundiert werden.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9.3 Beton, Putze, Altdispersionen mit besonders abriebfester Kalkfarbe, Ecolith Außen, weiß** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Festsitzende Altanstriche abkehren oder absaugen, abblätternde Altanstriche vollständig entfernen. **Grundanstrich** mit besonders abriebfester Kalkfarbe mit Graphen-Technologie, Nassabrieb Kl. 1, sd-Wert Klasse 1, werkseitig abgetönt, z.B. AURO Ecolith, Außen Nr. 343 zwingend mit 10% Wasser verdünnt, durch streichen oder rollen gleichmäßig, dünnschichtig und ansatzfrei auftragen, Airless spritzen möglich.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. Wenn der Untergrund nicht zu stark saugend ist, kann alternativ mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt grundiert werden.  **f.d.qm**  **Zulage**  zusätzlicher 3. Anstrich zur Verlängerung der Standzeit.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9.4 Beton, Putze, Altdispersionen mit besonders abriebfester Kalkfarbe, Ecolith Außen, farbig** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Festsitzende Altanstriche abkehren oder absaugen, abblätternde Altanstriche vollständig entfernen. **Grundanstrich** mit besonders abriebfester Kalkfarbe mit Graphen-Technologie, Nassabrieb Kl. 2, sd-Wert Klasse 1, werkseitig abgetönt, z.B. AURO Ecolith, Außen Nr. Nr. 594 zwingend mit 10% Wasser verdünnt, werkseitig abgetönt, durch streichen oder rollen gleichmäßig, dünnschichtig und ansatzfrei auftragen, Airless spritzen möglich.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  Im Farbton der Preisgruppe 1.  **Zulage**  Im Farbton der Preisgruppe 2  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 3  **Zulage**  im Farbton der Preisgruppe 4  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. Wenn der Untergrund nicht zu stark saugend ist, kann alternativ mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt grundiert werden.  **f.d.qm**  **Zulage**  zusätzlicher 3. Anstrich zur Verlängerung der Standzeit.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9.5 Beton, Putze, Tapeten und Altanstriche mit abschirmender Spezialfarbe** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm**………………………………………………………………………….....  (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)  vorbeschriebene Untergründe auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Lose sitzende Teile abkehren, fehlende oder sandende Substanzen durch Abbürsten beseitigen.  **Zweimaliger Anstrich** mit einer kurzflorigen Rolle im Abstand von mindestens 6 Stunden mit einer elektrisch leitfähigen Abschirmfarbe mit Graphen-Technologie gegen hoch- und niederfrequente elektromagnetische Strahlen, wie z. B. AURO Safe Shield Nr. 332. Fehlstellen sind unbedingt zu vermeiden.  **Schlussanstrich** der schwarzen Wandfarbe durch überstreichen mit geeigneter Wandfarbe z.B. AURO Ecolith oder anderen AURO Wandfarben.  **Zulage**  stark, ungleich saugende Putzflächen grundieren mit wässrigem, lösemittelfreiem Tiefengrund wie z.B. AURO Tiefengrund Nr. 301, 1:1 mit Wasser verdünnt. Wenn der Untergrund nicht zu stark saugend ist, kann alternativ mit einem Haftgrund wie z.B. AURO Nr. 505, fein oder Nr. 506, gekörnt grundiert werden.  **f.d.qm**  **Zulage**  Wandweises aufbringen eines geeigneten Kupferleitbandes (siehe [Themenseiten](https://www.auro.de/downloads/pdf/Das-Thema-Safe-Shield-332-12_2019.pdf) auf (www.auro.de/downloads/pdf/ Thema Safe Shield - Abschirmfarbe) vor der Beschichtung - zur späteren Verbindung mit einem geprüften Schutzkontakt durch einen Elektriker.  **f.d.Stk.** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1 Holzfenster/ Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstbeschichtung** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ………………….………………………………………………………………..………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einer wasserverdünnbaren Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160 mit bis zu 20% mit Wasser verdünnt.  Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit einer Holzgrundierung (z.B. AURO Spezialgrundierung Nr. 117).  **Zwischenschliff:**  **Erster** **Zwischenanstrich** vor der Verglasung mit einer wasserverdünnbaren Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2 Holzfenster / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstbeschichtung** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundierung** je nach Holzart mit einer Hartgrundierung (z.B. AURO Nr. 127) oder einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117), alternativ kann auch mit verdünntem Decklack, max. 10% Wasser, grundiert werden.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich** vor der Verglasung mit wasserverdünnbaren Natur-Decklack (z.B. AURO Weiß- oder Buntlack, glänzend Nr. 250).  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach erfolgter Montage, sonst wie vor. Außen ist ein Gesamtverbrauch von mind. 0,24l/qm einzuhalten  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1 Holzfenster / Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen und leicht anschleifen. Anstrich mit einer wasserverdünnbaren Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160, 1-2-mal je nach Zustand des Altanstriches.  **f.d.qm / Stck.** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.2 Holzfenster / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, leicht anschleifen und entstauben. **Zwischenanstrich** mit geeignetem, lösemittelfreiem Decklack wie z.B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff ggf.  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.1 Holzfenster / Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandsetzungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** …………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung einer Abbeizpaste wie z.B. von AURO Alkali-Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund ggf. neutralisieren und nachwaschen. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich anschleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit einer lösemittelfreien Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160 mit max. 20% Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich:** mit einer Holzlasur wie zuvor.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulagen**  Falls Holz roh vorliegt, Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.2 Holzfenster / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandsetzungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** …………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung von AURO Alkali Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund neutralisieren und ggf. nachwaschen. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich anschleifen. **Grundanstrich** mit AURO Hartgrundierung Nr. 127.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** vor der Verglasung mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach der Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Vorhandene Flecken in der Beschichtung mit AURO Verdünnung Nr. 191 entfernen.  **f.d.qm**  **Zulage**  Fleckspachteln kleinerer Schadstellen mit einem geeigneten Lackspachtel.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Falls Holz roh vorliegt, Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1 Holzfenster / COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstbeschichtung** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundierung** mit COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 mit max. 5% Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich** vor der Verglasung mit wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack (z.B. AURO Weißlack, glänzend, Nr. 516-90).  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach erfolgter Montage, sonst wie vor. Außen ist ein Gesamtverbrauch von mind. 0,24l/qm einzuhalten.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung **f.d.qm** | |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.2 Holzfenster / COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, gründlich in Faserrichtung anschleifen und entstauben. **Zwischenanstrich** mit geeignetem, lösemittelfreiem COLOURS FOR LIFE Lack wie z.B. AURO Lack, Weißlack, glänzend, Nr. 516-90.  **Zwischenschliff:** wenn Folgebeschichtung nötig.  **Schlussanstrich** wie zuvor, wenn nötig.  **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.3 Holzfenster / COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandsetzungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** …………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung von AURO Alkali Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund neutralisieren und nachwaschen. Flecken können auch z.B. mit der Verdünnung Nr. 191 entfernt werden. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich in Faserrichtung anschleifen. **Grundanstrich** (**beachten der Zulage**) mit COLOURS FOR LIFE Lack glänzend, Nr. 516 oder matt, Nr. 517, verdünnt mit bis zu max. 5 % Wasser.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** vor der Verglasung mit wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack (z.B. AURO Weißlack, glänzend, Nr. 516-90).  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach der Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Fleckspachteln kleinerer Schadstellen mit einem geeigneten Lackspachtel.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Falls Holz roh vorliegt:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.1 Holzfenster/ COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstbeschichtung** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ………………….………………………………………………………………..………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einer wasserverdünnbaren Holzlasur wie z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560 mit bis zu 5% mit Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  Nur bei der AURO COLOURS FOR LIFE Holzlasur, transparent Nr. 560-01 erfolgt im Außenbereich zwingend ein **Zwischenanstrich**.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor.  Bei der farbiger Version ist außen ist ein Gesamtverbrauch von mind. 0,24l/qm einzuhalten. Bei der transparenten Version von mind. 0,35l/qm.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.2 Holzfenster/ COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** ……………………………………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, gründlich in Faserrichtung anschleifen und entstauben. **Zwischenanstrich** mit geeigneter, lösemittelfreier Holzlasur wie z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560.  **Zwischenschliff:** wenn Folgebeschichtung nötig.  **Schlussanstrich** wie zuvor, wenn nötig.  **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.3 Holzfenster/ COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandsetzungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck. Holzfenster,** …………………………………………………………………………...........  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung von AURO Alkali Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund neutralisieren und nachwaschen. Flecken können auch z.B. mit der Verdünnung Nr. 191 entfernt werden. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich in Faserrichtung anschleifen. **Grundanstrich** (**beachten der Zulage**) mit COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560 verdünnt mit bis zu max. 5 % Wasser.  **Zwischenschliff:**  Nur bei der AURO COLOURS FOR LIFE Holzlasur, transparent Nr. 560-01 erfolgt im Außenbereich zwingend ein **Zwischenanstrich**.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach der Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Falls Holz roh vorliegt:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Lackgrundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.1.1 Holzverkleidungen innen Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einer wasserverdünnbaren Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160 mit bis zu 20% mit Wasser verdünnt.  Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit AURO Hartgrundierung  Nr. 127.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor. Ggf. **Schlussanstrich** wiederholen.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2.1 Holzverkleidungen innen / ölen und wachsen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundanstrich** mit einem lösemittelfreien Hartöl (z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 123)  **Überstand abnehmen**.  Alternativ auch z.B. mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 oder AURO 2 in 1 Öl-Wachs Classic Nr. 129.  **Zwischenschliff:**  **Grundanstrich** ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen.  **Schlussanstrich** mit einem Wachs oder Öl, z.B. AURO Hartwachs Nr. 171 oder AURO 2 in 1 Öl-Wachs Classic Nr. 129, einmal sparsam auftragen und mit Ballentuch, Polierbürste oder -scheibe polieren (vorgegebene Trockenzeiten beachten).  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2.2 Holzverkleidungen innen / ölen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundanstrich** mit einem lösemittelfreien Hartöl wie z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 123.  **Zwischenschliff:**  **Grundanstrich** ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen.  **Schlussanstrich:** wie zuvor  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.3.1 Holzverkleidungen innen / ölen und wachsen, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundanstrich** mit AURO 2 in 1 Öl-Wachs PurSolid Nr. 128.  **Zwischenschliff:**  **Grundanstrich** ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen.  **Schlussanstrich** mit Wachs oder Öl z.B. 2 in 1 Öl-Wachs PurSolid Nr. 128 oder AURO Hartwachs Nr. 171, einmal sparsam auftragen und polieren (vorgebende Trockenzeiten beachten).  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.4 Holzverkleidung innen / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundierung** der geschliffenen und entstaubten Oberfläche mit einer für wasserverdünnbare Systeme vorgesehenen Grundierung wie z.B. AURO Hartgrundierung Nr. 127 oder Spezialgrundierung Nr. 117, alternativ mit Wasser verdünntem Decklack.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit einem wasserverdünnbaren Decklack wie z.B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt.  **f.d.qm**  nach Abstimmung mit der Bauleitung ggfls.:  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1 Holzverkleidung außen / Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei,**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundanstrich** mit einer natürlichen Holzlasur wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor, jedoch unverdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **f.d.qm**  **Zulage**  Für Holzverkleidung im Außenbereich empfiehlt sich ein allseitiger Beschichtungsaufbau. Zulage für rückseitige Beschichtung des vorgenannten Holzes.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.2 Holzverkleidung außen / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstanstrich,** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundierung** der geschliffenen und entstaubten Oberfläche mit einer für wasserverdünnbare Systeme vorgesehenen Grundierung wie z.B. AURO Hartgrundierung Nr. 127 oder Spezialgrundierung Nr. 117, alternativ mit Wasser verdünntem Decklack wie z.B. AURO Decklack Aqua, Nr. 250  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit wasserverdünnbaren Decklack wie z.B. AURO Decklack Aqua Nr. 250, glänzend  **Zwischenschliff:**  Schlussanstrichanstrich wie vor.  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.3 Holzverkleidung außen / Schwedenrot**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenanntes, raues Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen.  **Grundanstrich** mit einer Schlämmfarbe, auch Schwedenrot genannt, wie z.B. AURO Schwedenrot Holzfassadenfarbe Nr. 148, verdünnt mit 20% Wasser.  **Schlussanstrich:** wie zuvor, unverdünnt und gleichmäßig Verbrauch ca. 0,25l / qm pro Anstrich.  **f.d.qm**  **Zulage**  Glattes, gehobeltes Holz aufrauen.  **EURO/.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.1 Holzverkleidungen außen / Lasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen anschleifen und entstauben. **Überstreichen** der Fläche mit einer lösemittelfreien Lasur, wie z.B. AURO Holzlasur Nr. 160, 1-2-mal je nach Zustand des Altanstriches.  **f.d.qm / Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.2 Holzverkleidungen außen / Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, anschleifen und entstauben.  **Zwischenanstrich** mit einem lösemittelfreien, glänzenden Decklack, wie z.B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250.  **Zwischenschliff:**  **ggf. Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO/.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.3 Holzverkleidungen außen / Schwedenrot**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche gründlich reinigen, abbürsten und entstauben. Einen **Instandhaltungsanstrich** mit einer Schlämmfarbe, wie z.B. AURO Schwedenrot Nr. 148, unverdünnt und gleichmäßig.  **EURO/.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.4.1 Holzverkleidung innen u. außen / COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundierung** der geschliffenen, entstaubten und tragfähigen Oberfläche bei Hölzern mit durchschlagenden Holzinhaltsstoffen (**siehe Zulage**) mit COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510.  **Zwischenschliff:**  **Zwischen- bzw. Schlussanstrich** mit wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack (z.B. AURO Weißlack, glänzend, Nr. 516-90). Außen ist ein Gesamtverbrauch von mind. 0,24l/qm einzuhalten.  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.4.2 Holzverkleidungen innen u. außen / COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, gründlich in Faserrichtung anschleifen und entstauben.  **Grundanstrich:** Rohe Holzstellen mit wasserverdünnbarer COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 grundieren.  **Zwischenanstrich** mit geeignetem, lösemittelfreiem COLOURS FOR LIFE Lack wie z.B. AURO Lack, Weißlack, glänzend, Nr. 516-90.  **Zwischenschliff:** wenn Folgebeschichtung nötig.  **Schlussanstrich** wie zuvor, wenn nötig.  **EURO/.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.5.1 Holzverkleidung innen u. außen / COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundierung** der geschliffenen, entstaubten und tragfähigen Oberfläche bei Hölzern mit durchschlagenden Holzinhaltsstoffen (**siehe Zulage**) mit COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510.  **Zwischenschliff:**  **Zwischen- bzw. Schlussanstrich** mit wasserverdünnbarer COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560. Bei der farbiger Version ist außen ist ein Gesamtverbrauch von mind. 0,24l/qm einzuhalten. Bei der transparent Version von mind. 0,35l/qm.  **f.d.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.5.2 Holzverkleidungen innen u. außen / COLOURS FOR LIFE Holzlasur, wasserverdünnbar, lösemittelfrei**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm** **Holzverkleidung** ........................................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen, gründlich in Faserrichtung anschleifen und entstauben.  **Grundanstrich:** Rohe Holzstellen mit wasserverdünnbarer COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 grundieren.  **Zwischenanstrich** mit geeigneter, lösemittelfreier COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560.  **Zwischenschliff:** wenn Folgebeschichtung nötig.  **Schlussanstrich** wie zuvor, wenn nötig.  **EURO/.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1.1 Oberflächenbehandlung von Holz- und Korkfußböden, ölen und wachsen, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Parkett/Dielen/Korkboden** ……..........................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. **Grundanstrich** nach Herstelleranweisung mit einem lösemittelfreien Hartöl, DIBt zugelassen für die gewerbliche Verarbeitung, wie z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 823.  **Überstände abnehmen**:  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** wie zuvor, jedoch dünn und sparsam auftragen. **Überstände abnehmen.**  **Schlussanstrich** mit einem lösemittelfreien Hartwachs, wie z.B. AURO Nr. 171, mittels Ballentuch oder Einscheiben-Bohnermaschine mit Vorwärmgerät eine dünne gleichmäßige Schicht aufbringen. Mit Einscheiben-Bohnermaschine oder Bohnerblocker sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten zur Erzielung des gewünschten Glanzgrades einhalten.  **f.d.qm**  **Zulage**  Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltstoffreichen Hölzern mit alkoholischer Verdünnung, wie z.B. AURO Pflanzenalkohol Nr. 219.  **f.d.qm**  **Zulage**  Bei schwindungsarmen Holzparkettböden ggf. den Schleifstaub sammeln, mit einem geeigneten Bindemittel wie z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 823 zu einer ziehfähigen Paste verrühren und damit vorhandene Fugen zukitten. Nach Trocknung schleifen.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1.2 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden, Laugen und Seifen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Parkett/Dielen/**………………..……..........................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. **Grundanstrich** nach Herstellerangabe mit einer der Holzart entsprechenden Lauge, wie z.B. mit AURO Nadelholzlauge Nr. 401 oder mit AURO Laubholzlauge Nr. 402.  **Zwischenschliff:**  **Erste** und **zweite Zwischenanstrich** mit einer zum System passenden Holzseife, wie z.B. mit AURO Holzseife Nr. 403 oder mit AURO Holzseife weiß Nr. 404.  **f.d.qm**  **Zulage**  Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltsstoffreichen Hölzern mit einer alkoholischen Verdünnung wie z.B. AURO Pflanzenalkohol Nr. 219.  **f.d.qm**  **Zulage**  Regelmäßiges nachpflegen des Bodens mit dem Originalprodukt, also z.B. mit AURO Holzseife Nr. 403 oder Nr. 404, je Nachpflege.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1.3 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden mit Wachs-Öl-Mischung, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Parkett/Dielen/**………………..……..........................................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit einem Öl-Wachsgemisch für die gewerbliche Verarbeitung nach Herstellerangabe, wie z.B. AURO Einmalöl-Wachs Nr. 825 (DIBt zugelassenes Bauprodukt) Auftrag mit Rolle oder Spachtel, innerhalb von 60 Minuten Abnahme des Überstandes durch auspolieren mit beigen oder weißem Pad, nicht schichtbildend verarbeiten.  **f.d.qm**  **Zulage**  ggfls. nach Angabe der Bauleitung ein zweiter, sparsamer Auftrag, frühestens nach 24 Stunden, sonst wie vor  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1.4 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden, lackieren, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck Parkett/Dielenboden/**………………..……........................................  ................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit einer wasserverdünnbaren Grundierung nach Herstellerangabe, wie z.B. AURO Hartgrundierung Nr. 127.  **Zwischenschliff:**  **Voranstrich** mit einem wasserverdünnbaren Fußbodenlack, wie z.B. AURO Nr. 267, nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich** wie zuvor, unverdünnt.  **EURO/qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2 Oberflächenbehandlung von unglasierten Tonfliesen, ölen und wachsen, (Cotto)** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Cottobelag**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund reinigen, Zementflecken und Zementschleier restlos entfernen. **Grundanstrich** mit einem geeigneten lösemittelfreien Hartöl mit Zulassung für die gewerbliche Verarbeitung,  wie z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 823 verdünnt mit max. 20% AURO Verdünnung Nr. 191.  **Überstande abnehmen:**  **Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Überstande abnehmen.**  **Schlussanstrich** mit einem pastösen Hartwachs, wie z.B. AURO Nr. 171, mittels Ballentuch oder Einscheiben-Bohnermaschine mit Vorwärmgerät eine dünne und gleichmäßige Schicht aufbringen. Nach Trocknung mit Einscheiben-Bohnermaschine oder Bohnerblocker sorgfältig polieren. (Vorgegebene Trockenzeiten beachten).  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3.1 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten, ölen und wachsen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, schleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit einem lösemittelfreien Hartöl wie z.B. AURO PurSolid Hartöl Nr. 123.  **Überstand abnehmen.**  **Alternativ:** AURO SpezialgrundierungNr. 117 verwenden.  **Zwischenschliff:**  **Grundanstrich** ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen.  **Zwischenschliff:**  **Schlussbehandlung** mit einem pastösen Hartwachs wie z.B. AURO Möbelbalsam Nr. 173 oder Hartwachs Nr. 171, einmal sparsam und gleichmäßig auftragen. Mit Ballentuch, Polierbürste oder Polierscheibe sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten beachten.  **f.d.qm/Stck**  **Zulage**  Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltstoffreichen Hölzern mit alkoholischer Verdünnung, wie z.B. AURO Pflanzenalkohol Nr. 219.  **f.d.qm/Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten, klarlackieren, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, schleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit lösemittelfreiem, wasserverdünnbaren Klarlack, nach Herstellerangabe, wie z.B. AURO, Klarlack glänzend (farblos) Nr. 251 oder AURO Klarlack, seidenmatt (farblos) Nr. 261, 20% verdünnt mit Wasser.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit einem Klarlack wie zuvor, unverdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** mit dem vorgenannten, unverdünnten Klarlack.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4.1 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten, klarlackieren, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, schleifen und entstauben. **Grundanstrich** mit lösemittelfreiem, wasserverdünnbaren Klarlack, nach Herstellerangabe, wie z.B. AURO COLOURS FOR LIFE Klarlack, glänzend Nr. 515 oder AURO COLOURS FOR LIFE Klarlack, matt Nr. 518, 10% verdünnt mit Wasser.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit einem Klarlack wie vor, unverdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** mit dem vorgenannten, unverdünnten Klarlack.  **EURO/Stck.o.qm**  **Bemerkung:**  Nicht für außen geeignet, da durch den fehlenden Pigmentanteil kein UV-Schutz gegeben ist und Holz daher bei direkter Sonneneinstrahlung schnell vergrauen kann. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten, lasieren wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einer lösemittelfreien, wasserverdünnbaren Lasur nach Herstellerangabe, wie z. B. AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Spezialgrundierung (z.B. AURO Nr. 117) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5.1 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten lasieren, COLOURS FOR LIFE Holzlasur wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einer lösemittelfreien, wasserverdünnbaren AURO COLOURS FOR LIFE Holzlasur Nr. 560, nach Herstellerangabe max. 5% mit Wasser verdünnt.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** nach erfolgter Montage, sonst wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit einer Grundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit einer Grundierung (z.B. AURO Nr. 510) behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung  **f.d.qm**  *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit 65 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten deckend lackieren wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundanstrich** mit einem verdünnten, lösemittelfreien Decklack oder einer speziellen Holzgrundierung nach Herstellerangabe wie z.B. mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** vor der Montage mit einem lösemittelfreien, wasserverdünnbaren Decklack nach Herstellerangabe, wie z.B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder seidenmatt Nr. 260.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie vor.  **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6.1 Oberflächenbehandlung Innentüren / Einbauten deckend lackieren, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck**………………..……..................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Altanstrich gründlich reinigen, gründlich in Faserrichtung anschleifen und entstauben. **Grundanstrich** beiroh vorliegenden Holzstellen mit wasserverdünnbarer COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 (**siehe Zulage**).  **Zwischenanstrich** z.B. mit COLOURS FOR LIFE, Weißlack, glänzend, Nr. 516-90.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO/Stck.o.qm**  **Zulage**  Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:   * Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln. * Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit der COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung Nr. 510 behandeln.   **EURO/Stck.o.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1.1 Heizkörper, Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck Heizkörper**.…….........................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Werkseitig grundierte Heizkörper vorsichtig anschleifen und sauber entstauben, evtl. Roststellen entrosten. **Grundierung** auf Eignung als Anstrichträger prüfen, schadhafte Stellen mit einem zum Anstrichsystem passenden Natur-Rostschutzgrund, wie z.B. AURO Rostschutzgrund  Nr. 234, nach Herstellerangaben vorstreichen.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit lösemittelfreiem, wasserverdünnbaren Heizkörperlack, seidenmatt, wie z.B. AURO Heizkörperlack Nr. 257.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor, 1-2-mal.  **f.d.qm/Stck**  **Zulage**  Unbehandelte Heizkörper durch Sandstrahlen sauber entrosten und mit einem Rostschutzgrund wie z.B. AURO Rostschutzgrund Nr. 234 grundieren.  **f.d.qm/Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1.2 Heizkörper, Renovierungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck Heizkörper**.…….........................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger wie z.B. AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435 säubern, anschleifen, lose sitzende Anstrichteile entfernen und anschleifen.  **Grundierung** der Schadstellen mit einem Rostschutzgrund wie z.B. AURO Rostschutzgrund Nr. 234, nach Trocknung anschleifen.  **Zwischenanstrich** der Schadstellen mit lösemittelfreiem Heizkörperlack wie z.B. AURO Heizkörperlack Nr. 257.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** mit einem Heizkörperlack wie zuvor.  **f.d.qm/Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.1 Heizkörper, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck Heizkörper**.…….........................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Werkseitig grundierte Heizkörper vorsichtig anschleifen und sauber entstauben, evtl. Roststellen entrosten. **Grundierung** auf Eignung als Anstrichträger prüfen, schadhafte Stellen mit COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519, nach Herstellerangaben vorstreichen.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich** mit lösemittelfreiem, wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack glänzend Nr. 516 oder matt Nr. 517.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie vor.  **f.d.qm/Stck**  **Zulage**  Unbehandelte Heizkörper durch Sandstrahlen sauber entrosten und mit AURO COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519 grundieren.  **f.d.qm/Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.2 Heizkörper, COLOURS FOR LIFE Lack, -wasserverdünnbar, lösemittelfrei, Renovierungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/Stck Heizkörper**.…….........................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger wie z.B. AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435 säubern, anschleifen, lose sitzende Anstrichteile entfernen und anschleifen.  **Grundierung** der Schadstellen mit COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519.  **Zwischenschliff:**  **Zwischenanstrich:** mit lösemittelfreiem, wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack glänzend Nr. 516 oder matt Nr. 517.  **Zwischenschliff:**  **Schlussbehandlung:** wie zuvor.  **f.d.qm/Stck** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3.1 Eisenmetalle, außen + innen / unbehandelt**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen und durch bürsten oder schleifen blank entrosten. **Grundanstrich** mit AURO Rostschutzgrund Nr. 234.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Zweiter Zwischenanstrich:** mit einem geeigneten Decklack wie z.B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Classic Nr. 935 nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm/lfdm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3.2 Eisenmetalle, außen + innen / grundiert**  **Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund reinigen, ggf. leicht anschleifen, entstauben und auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundieren** eventuellerblanker Metallstellen mit AURO Rostschutzgrund Nr. 234.  **Zwischenanstrich:** nach ausreichender Trocknungszeit mit einem lösemittelfreien Decklack, glänzend Nr. 250 glänzend oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen) nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor aber ohne Nr. 234.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4.1 Eisenmetalle, außen + innen, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, unbehandelt, Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen und durch bürsten oder schleifen blank entrosten. **Grundanstrich** mit COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Zweiter Zwischenanstrich** mit einem geeigneten Decklack wie z.B. COLOURS FOR LIFE Lack, matt Nr. 517 nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm/lfdm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4.2 Eisenmetalle, außen + innen, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, grundiert, Erstanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund reinigen, ggf. leicht anschleifen, entstauben und auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundieren** eventuellerblanker Metallstellen mit COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519.  **Zwischenanstrich:** nach ausreichender Trocknungszeit mit einem lösemittelfreien Decklack wie z. B. COLOURS FOR LIFE Lack, matt Nr. 517.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5 Metallteile, außen + innen**  **Instandsetzungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Schadhafte Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Untergrund reinigen und sorgfältig blank entrosten. **Grundanstrich** mit einem Rostschutzgrund wie z. B. AURO Rostschutzgrund Nr. 234 nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Erster Zwischenanstrich:** wie zuvor.  **Zwischenschliff:**  **Zweiter Zwischenanstrich** mit einem lösemittelfreien Decklacksystem wie z. B. AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen) nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO /qm o. lfdm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6 Metallteile, außen + innen, COLOURS FOR LIFE Lack, wasserverdünnbar, lösemittelfrei,**  **Instandhaltungsanstrich** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm/lfdm**.……..............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Schadhafte Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen, gründlich reinigen, anschleifen, entstauben und auf Eignung als Anstrichträger prüfen. **Grundieren** eventuellerblanker Metallstellen mit COLOURS FOR LIFE Rostschutzgrund Nr. 519.  **Zwischenanstrich:** mit einem lösemittelfreien, wasserverdünnbaren COLOURS FOR LIFE Lack z.B. matt Nr. 517 nach Herstellerangabe.  **Zwischenschliff:**  **Schlussanstrich:** wie zuvor.  **EURO/qm o.lfdm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Zulagenpreis für getönte Ausführung | **f.d.qm** |  |  |
|  |  | *beachten sie auch unser Abtön-System COLOURS FOR LIFE mit über 1000 werkseitig lieferbaren Farbtönen.* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1 Verkleben von unbehandelten Korkbelägen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Korkbelag**............................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Vorgenannten Korkbelag unter Verwendung eines Dispersionsklebstoffes auf der Basis von Natur-Kautschukmilch wie z.B. AURO Bodenbelagskleber Nr. 382 nach Herstellerangabe fachgerecht aufbringen.  **f.d.qm**  **Zulage**  Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern und Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse nach Herstellerangabe.  **f.d.qm**  **Zulage**  Abschleifen von evtl. vorhandener Sinterhaut auf Gips- und Anhydritestrichen, anschließend gründliches entfernen des Schleifstaubes.  **f.d.qm**  **Zulage**  Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit o.g.  Bodenbelagskleber (1:2 bis max. 1:3 mit Wasser verdünnt)  grundieren.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2 Verkleben von Linoleumbelägen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Linoleumbelag**.....................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Den vorgenannten Linoleumbelag unter Verwendung eines Dispersionsklebstoffes auf der Basis von Natur- Kautschukmilch wie z.B. AURO Bodenbelagskleber Nr. 382 nach Herstellerangabe fachgerecht verlegen.  **f.d.qm**  **Zulage**  Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern und Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse nach Herstellerangabe.  **f.d.qm**  **Zulage**  Abschleifen von Sinterhaut auf Anhydritestrichen, anschließend  gründliches entfernen des Schleifstaubes.  **f.d.qm**  **Zulage**  Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit o.g. Bodenbelagskleber (1:2 bis max. 1:3 mit Wasser verdünnt) grundieren.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3 Verkleben von Teppichböden** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Teppichboden**.....................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Den vorgenannten Belag unter Verwendung eines Dispersionsklebstoffes auf der Basis von Natur-Kautschukmilch wie z.B. AURO Bodenbelagskleber Nr. 382 nach Herstellerangabe fachgerecht verkleben.  **f.d.qm**  **Zulage**  Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern oder Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse.  **f.d.qm**  **Zulage**  Abschleifen von Sinterhaut auf Anhydritestrichen, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes.  **f.d.qm**  **Zulage**  Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit o.g. Bodenbelagskleber (1:2 bis max. 1:3 mit Wasser verdünnt) grundieren.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4 Verkleben von Fliesen** | | | | | |
| Lfd.- Nr. | Stück-zahl | Gegenstand | | Preis je Einheit | Betrag |
|  |  | **qm Fliesen**.................................................................................................  .................................................................................................................  (Art, Lage, Beschaffenheit)  Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Vorgenannte Fliesen im Dünnbettverfahren unter Verwendung eines emissionsarmen Dispersionsklebstoffes auf der Basis von Natur-Kautschukmilch, wie z.B. AURO Universalkleber Nr. 380 nach Herstellerangaben fachgerecht verlegen.  **f.d.qm**  **Zulage**  Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern oder  Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln des Untergrundes  bzw. Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen  Spachtelmasse ausgleichen.  **f.d.qm**  **Zulage**  Abschleifen von Sinterhaut auf Gips- und Anhydritestrichen, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes.  **f.d.qm**  **Zulage**  Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit o.g. Kleber (bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt) grundieren.  **f.d.qm** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |